**深圳市浩宏伟业电子有限公司 主打:**

详细介绍：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72207S0950K101 | 交流电压95V 压敏电压150V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0400K062 | 尺寸=2220；VDC=56V；量值=2000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0271K101 |  交流电压275V 压敏电压430V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量1750A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0170K101 | 交流电压17V 压敏电压27V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S2171K101 | 压敏电压270v　　冲击电流800A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2600K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2381K101 | 压敏电阻  385V AC  误差10％ S14K385E2K1   能量吸收 180.0 |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量4500A |
| 压敏电阻 | B72214S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0441K101 | 交流电压440V 压敏电压715V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0300K062 | 尺寸=2220；VDC=38V；量值=4000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72232M0461K121 |  |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| 引线压敏电阻 | B72214S0271K551 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72735D0050H062 | 尺寸=1012；VDC=5.6V；量值=10PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0251K551 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0271K311 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0140K101 | 交流电压14V 压敏电压22V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量250A |
| 贴片压敏电阻 | B72500D0090A060 | CeraDiode standard series　　　量值=220PF   型号：CDS3C09GTA |
| Strap压敏电阻 | B72214S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K211 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K501 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0140K101 | 交流电压14V 压敏电压22V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0271K111 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0110K101 |  压敏电压   误差±10%  6250PF  冲击电流：500A  压敏电压18V  直径10mm |
| 压敏电阻 | B72205S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0950K101 | 压敏电阻   直径20mm  115V   误差10％  6500mA  1830PF |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0271K111 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72205S0461K101 | Leaded varistor  交流电压460V 压敏电压750V 通流量400A   量值 35pf　　　S05K460 |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K512 | 通用型   直径10mm  通流量 1.25KA  压敏电压 470V   误差±10% |
| 引线压敏电阻 | B72220S0421K502 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0301K072 | 压敏电压470v   通流量1200A   直径60mm    交流电压300v    误差10% |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0141K093 | 尺寸=4032；VDC=180V；量值=180PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0441K101 | 交流电压440V 压敏电压715V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0131K101 | 交流电压130V  通流量8000A  压敏电压205V   尺寸￠20  量值1340PF  误差10% |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0461K093 | CU4032K460G2K1       |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0441K101 | 交流电压440V 压敏电压715V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K502 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2461K101 | 压敏电阻  460V   误差10％ S14K460E2K1 |
| 引线压敏电阻 | B72210S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量5000A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0140K062 | 尺寸=2220；VDC=18V；量值=10000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M1140K072 | 尺寸=4032；VDC=16V；量值=2300PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0300K062 | 尺寸=2220；VDC=38V；量值=4000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量6000A   尺寸￠14      |
| 引线压敏电阻 | B72220S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0600K062 | 尺寸=2220；VDC=85V；量值=800PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0300K551 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| 贴片压敏电阻 | B72510T0250K062 | 尺寸=0805；25vAC；量值=250PF；μs=80A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72510T0060M062 | 尺寸=0805；VDC=8V；量值=600PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0141K093 | 尺寸=3225；VDC=180V；量值=95PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72207S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2351K101 | 压敏电阻  3５０V AC  误差10％ S14K350E2K1   能量吸收 １６５　 　  压敏电压560v |
| Strap压敏电阻 | B72214S0102K503 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量4500A  引脚是成型3.2mm |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0102K503 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量4500A  引脚是成型3.2mm |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K551 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量12000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0141K072 | 尺寸=4032；VDC=180V；量值=180PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72220S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0300K551 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0131K101 | 交流电压130V  通流量8000A  压敏电压205V   尺寸￠20  量值1340PF  误差10% |
| Strap压敏电阻 | B72210S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0271K093 | 尺寸=4032；VDC=350V；量值=95PF；Vclamp,max (1 A)=710V；8/20 μs=1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2681K101 |  |
| Strap压敏电阻 | B72214S2421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72210S0251K151 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72225S4381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量20000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0131K101 | 通用型   直径10mm  通流量 1.25KA  压敏电压 205V    误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量6000A   尺寸￠14      |
| Strap压敏电阻 | B72240L0750K102 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量30000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量12000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| 压敏电阻 | B72220T0500K103 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| Strap压敏电阻 | B72214S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0110K101 | 交流电压11V 压敏电压18V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K312 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量4500A |
| 压敏电阻 | CT2220K60G |  |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2421K101 | 压敏电阻     420VAC  误差10％    10000A  直径20mm    压敏电压680v |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0141K202 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量1200A |
| 压敏电阻 | B72214S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72225T4421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量20000A  直径25mm |
| Strap压敏电阻 | B72210S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| 贴片压敏电阻 | B72540T0600K062 |  |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0140K062 |  |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0250K062 | 白银合金（沈铁） |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0400K062 | 白银合金（沈铁） |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0140K062 |  |
| 贴片压敏电阻 | B72540T0600K062 |  |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0250K062 | 白银合金（沈铁） |
| Strap压敏电阻 | B72220S2551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72530T0400K062 | 尺寸=1210；VDC=56V；量值=500PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量6000A   尺寸￠14      |
| Strap压敏电阻 | B72214S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72232E0602R001 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0300K062 | 尺寸=2220；VDC=38V；量值=4000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量1750A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0271K101 |  交流电压275V 压敏电压430V 通流量400A |
| 贴片压敏电阻 | B72500T0140K060 |  14V ac；量值=100PF； |
| 引线压敏电阻 | B72210S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72520T0400K062 | 尺寸=1206；VDC=56V；量值=250PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72590D0150H060 | 尺寸=0402；VDC=15V；量值=15PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72210S2102K101 | 交流电压1000V 压敏电压1700-1980V 通流量3500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K111 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0250K211 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0170K101 | 交流电压17V 压敏电压27V 通流量2000A |
| 压敏电阻 | B72205S0381K111 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量400A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0140K101 | 交流电压14V 压敏电压22V 通流量2000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量1750A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0131K072 | 尺寸=3225；VDC=170V；量值=100PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72210S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2301K101 | 压敏电阻   300V   误差10％ 125.0J |
| Strap压敏电阻 | B72220S0300K203 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0350K072 | 尺寸=4032；VDC=45V；量值=1050PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K501 | 压敏电阻   S20K420S5 Dummy sample order:  S20K420S5(cooper paste) 08.10.23博纳 |
| 引线压敏电阻 | B72210S0151K551 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72580V0400K062 | 尺寸=1812；VDC=56V；量值=PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量4500A |
| 压敏电阻 | B72220T0500K103 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| Strap压敏电阻 | B72214S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210P2271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量3500A |
| 引线压敏电阻 | B72540T0300K062 | 贴片压敏电阻   5.6\*5.0  30V   误差10％  CT2220K30G  端头是镍 |
| Strap压敏电阻 | B72214P2321K101 | 压敏电阻   320V   误差10％ S14K320E2K1 |
| Strap压敏电阻 | B72207S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量250A |
| 引线压敏电阻 | B72210S2151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量3500A |
| 引线压敏电阻 | B72214S0400K551 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0110K101 | 0.3J |
| 压敏电阻 | B72214S2381K106 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0170K101 | 交流电压17V 压敏电压27V 能量吸收5J  |
| Strap压敏电阻 | B72214S0140K101 | 交流电压14V 容量9950pf 能量吸收4.0J 压敏电压23.5V |
| Strap压敏电阻 | B72205S0111K101 |   115vac  400a   3.6J |
| Strap压敏电阻 | B72210S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量6000A   尺寸￠14      |
| Strap压敏电阻 | B72210S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2211K101 | 交流电压210V 压敏电压330V 通流量6000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220T0500K101 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0140K101 | 交流电压14V 压敏电压22V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72500D0050A060 | 尺寸=0603；VDC=5.6V；量值=4701)PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72207S0250K111 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2681K101 |  |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381J551 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量500A |
| 贴片压敏电阻 | B72580V0250K062 | 片式压敏电阻  CN1812K25G  Vv=800A  Ia=1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0400K062 | 尺寸=2220；VDC=56V；量值=2000PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72220Q0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量15000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2271K101 | 压敏电阻  275VAC   误差10％   S14K300E2K1   能量吸收 130    冲击电流（安） 6000A     530PF |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M1170K072 | 尺寸=3225；VRMS=17V；VDC=20V；8/20 μs=100A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K104 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| 贴片压敏电阻 | B72500T8250L060 | 尺寸=0603；VDC=32V；量值=151)PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72205S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量400A |
| 引线压敏电阻 | B72214S2381K105 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72210P2381K101 | 压敏电阻  385V AC  误差10％ S10K385E2K1   能量吸收 82 |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S2271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量6000A   尺寸￠14      |
| Strap压敏电阻 | B72220S0131K101 | 交流电压130V  通流量8000A  压敏电压205V   尺寸￠20  量值1340PF  误差10% |
| 引线压敏电阻 | B72210S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量400A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0681K001 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量40000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0300K093 | 压敏电压47v   通流量250A   直径60mm    交流电压30v    误差10% |
| Strap压敏电阻 | B72220S2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量10000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72225S4751K101 | 最大工作电压：750v   冲击电流：20000A   能量吸收1025J    480PF |
| Strap压敏电阻 | B72214P2421K101 | 压敏电阻  420V   误差10％ 6000A |
| Strap压敏电阻 | B72214T2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量6000A  量值280pf |
| Strap压敏电阻 | B72214T2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量6000A  量值240pf |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量3500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0251K001 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量40000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量500A |
| 贴片压敏电阻 | B72580V0300K062 | 尺寸=1812；VDC=38V；量值=2000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0400K062 | 白银合金（沈铁） |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0171K072 | 压敏电压270v   通流量1200A   直径60mm    交流电压175v    误差10% |
| Strap压敏电阻 | B72220S2681K101 | 压敏电阻   直径20mm  680V   误差10％  340PF   S20K680E2  压敏电压1100v |
| Strap压敏电阻 | B72220S2321K101 | 压敏电阻     320VAC  误差10％  10000A |
| 引线压敏电阻 | B72210P2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量3500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2381K101 | 压敏电阻  385V AC  误差10％ S14K385E2K1   能量吸收 180.0 |
| Strap压敏电阻 | B72214S0102K503 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量4500A  引脚是成型3.2mm |
| Strap压敏电阻 | B72220S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S2171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量3500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0551K001 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量40000A |
| Strap压敏电阻 | B72258E0133S003 | 防雷型压敏电阻   直径59.7mm   高44mm  大于1000小时  115度   |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K151 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2301K105 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量6000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72214T2421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量6000A |
| 引线压敏电阻 | B72214S0400K551 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量250A |
| 引线压敏电阻 | B72205S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0110K101 | 交流电压11V 压敏电压18V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72232B0321K001 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量25000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K102 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K111 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0950S212 | 交流电压95V 压敏电压150V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0250K111 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0251K151 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0400K062 | 尺寸=2220；VDC=56V；量值=2000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S2421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量5000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S2211K101 | 交流电压210V 压敏电压330V 通流量10000A |
| 贴片压敏电阻 | B72520T0200K062 | 尺寸=1206；VDC=26V；量值=200PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72210S0170K101 | 交流电压17V 压敏电压27V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量10000A |
| 压敏电阻 | B72214S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量5000A |
| 压敏电阻 | B72214S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量5000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1750A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量2000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72214S0950K101 | 交流电压95V 压敏电压150 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K111 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0250K062 | 尺寸=2220；VDC=31V；量值=5000PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72207S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0421K502 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0950K101 | 交流电压95V 压敏电压150V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0461K503 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| Strap压敏电阻 | B72214S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0141K202 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72220T2421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2600K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72240L0750K102 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量30000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0750K551 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0251K001 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量40000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0441K101 | 交流电压440V 压敏电压715V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2211K101 | 交流电压210V 压敏电压330V 通流量6000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K501 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0170K101 | 交流电压17V 压敏电压27V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72220Q0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量15000A |
| 引线压敏电阻 | B72214S0950K101 | 交流电压95V 压敏电压150 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0271K311 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0421S5M3.5-EPCOS | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| 引线压敏电阻 | B72220Q0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量15000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量2000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量1750A |
| 引线压敏电阻 | B72220S3381K105 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| 引线压敏电阻 | B72220S3271K105 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量250A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0300K111 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量250A |
| 引线压敏电阻 | B72220T2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量10000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0170K101 | 交流电压17V 压敏电压27V 通流量500A |
| 引线压敏电阻 | B72220T0500K101 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| 引线压敏电阻 | B72214S2381K105 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量5000A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量12000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S2271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0351K101 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0441K101 | 交流电压440V 压敏电压715V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72590T0140L060 | 尺寸=0402；VDC=16V；量值=471)PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72500T0140L060 | 尺寸=0603；VDC=V；量值=PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72540T0300K062 | 贴片压敏电阻   5.6\*5.0  30V   误差10％  CT2220K30G  端头是镍 |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0250K072 | 尺寸=4032；VDC=31V；量值=1400PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72500T0060M060 | 片式压敏电阻  16\*08  压敏交流电压14V  直流工作电压18V |
| 贴片压敏电阻 | B72520T0400K062 | 尺寸=1206；VDC=56V；量值=250PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72530T0400K062 | 尺寸=1210；VDC=56V；量值=500PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72580V0400K062 | 尺寸=1812；VDC=56V；量值=PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0750K072 | 片式压敏电阻  40\*32  最大交流电压75V  压敏电压120V  10%  |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0141K093 | 尺寸=4032；VDC=180V；量值=180PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0271K072 | 尺寸=4032；VDC=350V；量值=95PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72580V0300K062 | 尺寸=1812；VDC=38V；量值=2000PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72500D0050A060 | 尺寸=0603；VDC=5.6V；量值=4701)PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72500D0150A060 | 片式压敏电阻   0603  22V击穿电压  15V最大工作电压 |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0301K072 | 尺寸=3225；VDC=385V；量值=45PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72520T0040M062 | 片式压敏电阻  4VAC  冲击电流150A   1500PF  型号CT1206M4G |
| Strap压敏电阻 | B72210S0131K101 | 通用型   直径10mm  通流量 1.25KA  压敏电压 205V    误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72258E0133S003 | 防雷型压敏电阻   直径59.7mm   高44mm  大于1000小时  115度   |
| Strap压敏电阻 | B72241E0502R003 | 防雷型压敏电阻   直径41.5mm  高32.9mm  大于1000小时  105度   |
| 引线压敏电阻 | B72220T2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量10000A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0600K062 | 尺寸=2220；VDC=85V；量值=800PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0950K101 | 交流电压95V 压敏电压150V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72232E0602R001 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0301K072 | 尺寸=3225；VDC=385V；量值=45PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0551K001 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量40000A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0681K001 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量40000A |
| 压敏电阻 | B72207S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K111 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0271K111 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0271K111 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72232B0551K001 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量25000A |
| Strap压敏电阻 | B72232B0461S002 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量25000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0200K062 | 尺寸=2220；VDC=26V；量值=7000PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0250K062 | 尺寸=2220；VDC=31V；量值=5000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K151 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K551 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K151 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220T2421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0271K311 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72232B0251K001 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量25000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2461K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72225S4131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量20000A |
| 贴片压敏电阻 | B72510T0300K062 | 尺寸=0805；VDC=38V；量值=200PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0140K062 | 尺寸=2220；VDC=18V；量值=10000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K902 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0300K062 | 尺寸=2220；VDC=38V；量值=4000PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72500D0160H060 | 尺寸=0603；VDC=16V；量值=3PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72210P2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量3500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72714A8140S160 | 尺寸=4-fold array；VDC=16V；量值=10PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72225S4381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量20000A |
| Strap压敏电阻 | B72232B0421K001 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量25000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0421K361  | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301J101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72735D0050H062 | 尺寸=1012；VDC=5.6V；量值=10PF；Vclamp,max |
| Block压敏电阻 | B72240M0381K380 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量30000A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0151K072 | 尺寸=3225；VDC=200V；量值=90PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0441K101 | 交流电压440V 压敏电压715V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72500T0070M060 | 尺寸=0603；VDC=9V；量值=200PF；Vclamp,max |
| 压敏电阻 | CT2220K60G |  |
| 压敏电阻 | CT2220K14G |  |
| 贴片压敏电阻 | B72500T0080L060 | 尺寸=0603；VDC=11V；量值=150PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72220P3511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K151 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K502 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S3111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量12000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量500A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0141K093 | 尺寸=3225；VDC=180V；量值=95PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0500K072 | 尺寸=3225；VDC=65V；量值=300PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0141K072 | 尺寸=4032；VDC=180V；量值=180PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72214S0950K101 | 交流电压95V 压敏电压150 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0141K093 | 尺寸=4032；VDC=180V；量值=180PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| 压敏电阻 | B72205S0381K311 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K106 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0141K093 | 尺寸=3225；VDC=180V；量值=95PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72214S1300K102 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S1300K102 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| 压敏电阻 | B72210S0750K551 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量2500A |
| Block压敏电阻 | B72232B0131K001 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量25000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72214Q0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量8000A |
| 压敏电阻 | B72207S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K111 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K502 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72210P2351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量3500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量6000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0271K111 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K501 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| 压敏电阻 | B72220T0500K103 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| 引线压敏电阻 | B72210S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72214S0271K551 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| 压敏电阻 | B72280B0751K001 | 交流电压750V 压敏电压1200V 通流量100000A |
| Strap压敏电阻 | B72214T2421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量6000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0441K101 | 交流电压440V 压敏电压715V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K512 | 通用型   直径10mm  通流量 1.25KA  压敏电压 470V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K501 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72280B0421K001 | Block varistor 交流电压420V 压敏电压680V 通流量100000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72540T0300K062 | 贴片压敏电阻   5.6\*5.0  30V   误差10％  CT2220K30G  端头是镍 |
| 引线压敏电阻 | B72207S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72540T0300K062 | 贴片压敏电阻   5.6\*5.0  30V   误差10％  CT2220K30G  端头是镍 |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0400K062 | 白银合金（沈铁） |
| 引线压敏电阻 | B72210S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1750A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0170K101 | 17V AC    100A   1200PF |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72210P2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量3500A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0271K072 | 交流电压275v  压敏电压430v  通流量400A    |
| 引线压敏电阻 | B72220S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0500K072 | 尺寸=3225；VDC=65V；量值=300PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0300K551 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72220S2621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V  通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72220S2271K551 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72205S0461K101 | Leaded varistor  交流电压460V 压敏电压750V 通流量400A   量值 35pf　　　S05K460 |
| Strap压敏电阻 | B72205S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0251K072 | 尺寸=4032；VDC=250V；量值=105PF；Vclamp,max (1 A)=77V；8/20 μs=1200A |
| 引线压敏电阻 | B72220Q0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620Vac   通流量15000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S1140K201 | 交流电压14V 压敏电压23.5V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72530V0250K062 | 最大工作电压25V 压敏电压39v |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量10000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S2621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V  通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K102 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72225S4551K101 | 最大工作电压：550v  压敏电压910v   冲击电流：20000A   能量吸收780J    860PF |
| 引线压敏电阻 | B72220Q0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470Vac   通流量15000A  1050pf |
| Strap压敏电阻 | B72214P2351K101 | 压敏电阻  3５０V AC  误差10％ S14K350E2K1   能量吸收 １６５　 　  压敏电压560v |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Block压敏电阻 | B72240M0441K307 | 压敏电压440V 通流量40000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量1750A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量12000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0171K072 | 压敏电压270v   通流量1200A   直径60mm    交流电压175v    误差10% |
| Strap压敏电阻 | B72207S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72520T0600K062 | 直径20mm   交流电压60V  压敏电压100v   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72220S2551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72205S2171K101 | 压敏电压270v　　冲击电流800A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0131K101 | 交流电压130V  通流量8000A  压敏电压205V   尺寸￠20  量值1340PF  误差10% |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S1140K201 | 交流电压14V 压敏电压23.5V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0461K093 | CU4032K460G2K1       |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量12000A |
| 引线压敏电阻 | B72220Q0251K101 | 交流电压350V 压敏电压390V 通流量15000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0102K503 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量4500A  引脚是成型3.2mm |
| Strap压敏电阻 | B72214P2551K101 | 压敏电阻   250V   误差10％ S14K550E2K1 |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0400K062 | 尺寸=2220；VDC=56V；量值=2000PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72220T0621K905 | 交流电压625V 压敏电压1000v   直径0.8±0.05 |
| Strap压敏电阻 | B72210S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72530V0250K062 | 最大工作电压25V 压敏电压39v |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量5000A |
| Strap压敏电阻 | B72225T4421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量20000A  直径25mm |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0151K101 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量4500A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V1140S262 | 冲击电流（A)  1200　　　　能量吸收（MJ) 5800     量值：9500pf       电压：１４ｖ    尺寸：22\*20 |
| Strap压敏电阻 | B72214P2301K101 | 压敏电阻  300V AC  误差10％ S14K300E2K1   能量吸收 140.0    冲击电流（安） 6000     485PF |
| 引线压敏电阻 | B72207S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K151 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量400A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0111K101 | 交流电压115V 压敏电压180V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72207S1140K201 | 交流电压14V 压敏电压23.5V 通流量250A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量1750A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0171K072 | 压敏电压270v  通流量400A    |
| Strap压敏电阻 | B72232M0461K121 |  |
| Strap压敏电阻 | B72220S2551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72232E0602R001 | 交流电压 压敏电压 通流量 |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0140K101 | 交流电压14V 压敏电压22V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0300K093 | 压敏电压47v   通流量250A   直径60mm    交流电压30v    误差10% |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0141K101 | 交流电压140V 压敏电压220V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量2000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1750A |
| 引线压敏电阻 | B72205S0461K101 | Leaded varistor  交流电压460V 压敏电压750V 通流量400A   量值 35pf　　　S05K460 |
| 引线压敏电阻 | B72207S2301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1750A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2600K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 贴片压敏电阻 | B72510T0250K062 | 尺寸=0805；25vAC；量值=250PF；μs=80A |
| 贴片压敏电阻 | B72520T0040M062 | 片式压敏电阻  4VAC  冲击电流150A   1500PF  型号CT1206M4G |
| Strap压敏电阻 | B72214S2461K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量5000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K512 | 通用型   直径10mm   最大交流电压275V   误差±10%   |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72232M0461K118 |  |
| Strap压敏电阻 | B72210S2461K101 | 通用型   直径10mm  通流量 3500A   误差±10%  压敏电压460v |
| Strap压敏电阻 | B72210S2511K101 | 通用型   直径10mm   压敏电压510V   误差±10% S10K510E2  3500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72540V0400K062 | 尺寸=2220；VDC=56V；量值=2000PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0950K101 | 压敏电阻   直径20mm  115V   误差10％  6500mA  1830PF |
| Strap压敏电阻 | B72214P2321K101 | 压敏电阻   320V   误差10％ S14K320E2K1 |
| Strap压敏电阻 | B72214S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72232M0461K118 |  |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72225S4381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量20000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0950K101 | 压敏电阻   直径20mm  115V   误差10％  6500mA  1830PF |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量5000A |
| 贴片压敏电阻 | B72590D0050H160 | 尺寸=0402；VDC=5.6V；量值=0.6PF；Vclamp,max (1 A)=150V； |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72210P2421K101 | 交流电压320V 压敏电压680V 通流量3500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214T2271K101 | 压敏热融电阻   直径14mm 方形 最大工作电压:275VAC   误差10％  冲击电流6000 |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K103 | 压敏电阻   直径20mm  510V   误差10％ |
| 压敏电阻 | B72207S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2461K101 | 压敏电阻  460V   误差10％ S14K460E2K1 |
| 引线压敏电阻 | B72220P3551K101 | 压敏电阻   冲击电流:10000A     能量吸收(J) :450    最大工作电压:550V |
| Strap压敏电阻 | B72205S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量100A |
| 其它压敏电阻 | B72220T0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72232M0461K147 |  |
| 引线压敏电阻 | B72210S0110K101 |  压敏电压   误差±10%  6250PF  冲击电流：500A  压敏电压18V  直径10mm |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2321K101 | 压敏电阻   320V   误差10％ S14K320E2K1 |
| Strap压敏电阻 | B72214P2461K101 | 压敏电阻  460V   误差10％ S14K460E2K1 |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72214S0351K101 | 交流电压350V 压敏电压560V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量5000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0231K101 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0271K001 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量40000A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0231K001 | 交流电压230V 压敏电压360V 通流量40000A |
| Strap压敏电阻 | B72280B0271K001 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量100000A |
| Strap压敏电阻 | B72280B0151K001 | 交流电压150V 压敏电压240V 通流量100000A |
| Strap压敏电阻 | B72240B0381K001 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量40000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0250K072 | 尺寸=4032；VDC=31V；量值=1400PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72660M1140K072 | 尺寸=4032；VDC=16V；量值=2300PF；Vclamp,max |
| 引线压敏电阻 | B72220S0140K101 | 交流电压14V 压敏电压22V 通流量2000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72510T0060M062 | 尺寸=0805；VDC=8V；量值=600PF；Vclamp,max |
| 贴片压敏电阻 | B72520T0200K062 | 尺寸=1206；VDC=26V；量值=200PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72205S0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0140K101 | 交流电压14V 压敏电压22V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K312 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K312 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K312 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72530V0080L062 | 片式压敏电阻    MLV CT standard series  最大工作电压8V  通流量400A  type：CN1210L8G   |
| 贴片压敏电阻 | B72510T0060M062 | 尺寸=0805；VDC=8V；量值=600PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量2500A |
| 贴片压敏电阻 | B72530T0040M062 | 片式压敏电阻    MLV CT standard series  最大工作电压4V AC  250ma   J=400 |
| 贴片压敏电阻 | B72530T0250K062 | 片式压敏电阻     最大工作电压25V AC  300ma   J=1700 |
| 引线压敏电阻 | B72210P2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量3500A |
| 引线压敏电阻 | B72540T0300K062 | 贴片压敏电阻   5.6\*5.0  30V   误差10％  CT2220K30G  端头是镍 |
| 贴片压敏电阻 | B72542V0400K062 | 白银合金（沈铁） |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K501 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S2251K101 | 交流电压250V 通流量3500A 能量吸收50J　片径￠10　容量245PF |
| Strap压敏电阻 | B72214S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2461K101 | 压敏电阻     460VAC  误差10％    10000A  直径20mm    压敏电压750v |
| Strap压敏电阻 | B72210S0950K101 | 交流电压95V 压敏电压150V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S3321K101 | 交流电压 320V     压敏电压510V 通流量 |
| Strap压敏电阻 | B72735D0050H062 | 尺寸=1012；VDC=5.6V；量值=10PF；Vclamp,max |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72205S0461K101 | Leaded varistor  交流电压460V 压敏电压750V 通流量400A   量值 35pf　　　S05K460 |
| Strap压敏电阻 | B72220S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214P2321K101 | 压敏电阻   320V   误差10％ S14K320E2K1 |
| Strap压敏电阻 | B72214P2301K101 | 压敏电阻  300V AC  误差10％ S14K300E2K1   能量吸收 140.0    冲击电流（安） 6000     485PF |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2321K101 | 压敏电阻     320VAC  误差10％  10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72650M0140K093 | VDC=14V；量值=1450PF；8/20 μs=100A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 压敏电阻 | B72205S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| 引线压敏电阻 | B72220S2271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量6000A   尺寸￠14      |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K512 | 通用型   直径10mm  通流量 1.25KA  压敏电压 470V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 贴片压敏电阻 | B72660M0600K072 | VDC=60V；量值=480PF；Vclamp,max ；8/20 μs=1200A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72210S2551K101 | 加强型   直径10mm   压敏电压910V   误差±10% S10K550E2  3500A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量12000A |
| 引线压敏电阻 | B72220S2271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72280B0461K001 | Block varistor 交流电压460V 压敏电压750V 通流量100000A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0200K101 | 交流电压20V 压敏电压33V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0301K512 | 通用型   直径10mm  通流量 1.25KA  压敏电压 470V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72214S0300K101 | 交流电压30V 压敏电压47V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S2551K101 | 加强型   直径10mm   压敏电压910V   误差±10% S10K550E2  3500A |
| 贴片压敏电阻 | B72500D0050H160 | 尺寸=0603；VDC=5.6V；量值=0.6PF； |
| Strap压敏电阻 | B72210S0351K512 | 通用型   直径10mm 最大交流电压350V  通流量 1.25KA  压敏电压 560V   误差±10% |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0350K101 | 交流电压35V 压敏电压56V 通流量1000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72220S0500K101 | 交流电压50V 压敏电压82V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0251K101 | 交流电压250V 压敏电压390V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0421K101 | 交流电压460V 压敏电压680V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2171K101 | 交流电压175V 压敏电压270V 通流量6000A   尺寸￠14      |
| Strap压敏电阻 | B72214S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0321K101 | 交流电压320V 压敏电压510V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| 引线压敏电阻 | B72207S0400K101 | 交流电压40V 压敏电压68V 通流量250A |
| Strap压敏电阻 | B72214S2681K101 |  |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| 引线压敏电阻 | B72220P3381K101 | 交流电压385V 压敏电压620V 通流量12000A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0600K101 | 交流电压60V 压敏电压100V 通流量4500A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0170K211 | 17V AC    100A   1200PF |
| Strap压敏电阻 | B72205S0271K311 |  交流电压275V 压敏电压430V 通流量400A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0621K101 | 交流电压625V 压敏电压1000V 通流量6500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S2511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量10000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0461K101 | 交流电压460V 压敏电压750V 通流量8000A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72214S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量4500A |
| 引线压敏电阻 | B72210S0131K101 | 交流电压130V 压敏电压205V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0102K101 | 交流电压1100V 压敏电压1800V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0681K101 | 交流电压680V 压敏电压1100V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72205S0250K101 | 交流电压25V 压敏电压39V 通流量100A |
| Strap压敏电阻 | B72207S0301K101 | 交流电压300V 压敏电压470V 通流量1200A |
| Strap压敏电阻 | B72210S0750K101 | 交流电压75V 压敏电压120V 通流量2500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0511K101 | 交流电压510V 压敏电压820V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0551K101 | 交流电压550V 压敏电压910V 通流量6500A |
| Strap压敏电阻 | B72220S0421K101 | 交流电压420V 压敏电压680V 通流量8000A |
| 引线压敏电阻 | B72205S2271K101 | 交流电压275V 压敏电压430V 通流量800A |